ESPECIFICACIONES PARA BLOQUES CERAMICOS DE ARCILLA ALIGERADA SEGÚN UNE 136.010-00

| NORMAS DE ENSAYO | CARACTERISTICAS | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
|  |  | BLOQUE PARA REVESTIR | BLOQUE CARA VISTA |
| UNE 67-039 | ESTRUCTURALES | FISURAS |  | =< 1 Piezas fisuradas |
|  |  | DESCONCHADOS |  | En bloque cara vista, no se admite ningún desconchado con dimension media superior a 15 mm. Se admitirán como máximo 3 desconchados por dm2, cuya dimension esté comprendida entre 7 y 15 mm. |
| UNE 67-030 | GEOMETRICAS | TOLERANCIAS DIMENSIONALES (Sobre el valor nominal) |  | <= 4% Máx 8 mm. | <= 3% Máx 5 mm. |
| UNE 67-030 | DE LA FORMA | PLANEIDAD | L>= 30 cm. | 6 mm | 4 mm |
|  |  |  | 30 cm. > L >= 25 cm. | 5 mm | 3 mm |
|  |  |  | 25 cm. > L >= 14 cm. | 3 mm | 2 mm |
|  |  | ESPESOR MINIMO DE PARED | PARED EXTERNA | 8 mm | 15 mm |
|  |  |  | PARED INTERNA | 5 mm | 5 mm |
| UNE 67-026 | OTRAS | RESISTENCIA A LA COMPRESION | >= 50 daN/cm2 |
| UNE 136.010 |  | DENSIDAD A LA ARCILLA ALIGERADA | <= 1.850 Kg/ m3 |
|  |  | SUPERFICIE DE PERFORACIONES |  | <=60% |
|  |  | NUMERO DE POROS | >= 50 poros / dm2 |
| UNE 67-047 |  | EFLORESCENCIA | - | Ligeramente eflorescido |
| UNE 67-048 |  | HELADICIDAD | - | No heladizo |